## Slide 1
铸造厂缺陷率降低六西格玛项目案例
质量提升的精准实践之路
汇报人：卓越质量智库

## Slide 2
课程目录
项目背景与问题定义
团队组建与角色分工
测量阶段与数据分析
实验设计与工艺优化
改进措施与效果验证
标准化与持续监控

## Slide 3
01
项目背景与问题定义

## Slide 4
凝固缺陷集中爆发
铸件厚壁区域频繁出现缩孔、缩松等凝固缺陷，通过三维几何模拟可预测热点位置，但实际不良率仍超出行业标准50%以上。
流动缺陷难以控制
气泡、氧化渣等由金属液紊流引发的缺陷占比达65%，传统质量控制手段无法有效识别流动不稳定根源。
缺陷波动性显著
同一模具生产批次间不良率差异达15%-20%，表明制程参数存在系统性失控问题。
成本损失严重
仅报废铸件造成的直接材料损失占生产成本12%，还不包含返工和客户索赔等隐性成本。
铸造厂高不良率现状

## Slide 5
品牌信誉受损
欧洲卡车底盘件连续三批出现冷隔缺陷，导致客户将新项目转单至竞争对手。
质量成本激增
售后质量问题的处理成本是出厂检测成本的5-8倍，特别涉及安全件的召回情况。
供应链中断风险
某动车组安装座因铸造预裂纹导致整车装配延误，引发主机厂级停线索赔事件。
客户投诉频发的影响

## Slide 6
将综合不良率从23.8%降至5%以下，重点攻克占缺陷总量77.6%的一次毛检不合格问题。
核心指标优化
采用Campbell's 10 rules进行流道系统重构，结合CFD模拟验证流动稳定性，取代传统QC筛选手段。
技术路径规划
锁定射蜡温度、型壳焙烧曲线、浇注速度等7个关键参数建立控制限，覆盖90%变异来源。
过程参数管控
预计通过减少报废和返工可实现单线年节约280万元，投资回收期不超过6个月。
经济效益测算
项目目标与范围界定

## Slide 7
02
团队组建与角色分工

## Slide 8
负责缺陷数据收集与分析，主导SPC（统计过程控制）监控，运用Minitab等工具识别关键变异源，确保测量系统分析（MSA）有效性。
质量部门核心成员
提供现场工艺参数调整支持，执行DOE（实验设计）方案，监控铸造流程稳定性，反馈实际生产瓶颈问题。
生产部门骨干人员
参与熔炼温度、模具设计等关键技术攻关，提供材料特性分析报告，协助制定标准化作业指导书（SOP）。
技术部门专家
跨职能团队构成（质量/生产/技术）

## Slide 9
作为全职项目负责人，主导DMAIC全流程（定义-测量-分析-改进-控制），运用假设检验、回归分析等高级统计工具定位根本原因，协调跨部门资源推进改善方案。
黑带战略主导
针对绿带及一线员工开展基础统计工具培训（如柏拉图、因果矩阵），确保团队掌握基础问题解决方法论。
黑带技术培训
兼职参与数据采集（如缺陷类型分类统计），协助完成过程能力指数（CPK）计算，实施防错装置（Poka-Yoke）等局部改进措施。
绿带执行支持
作为生产班组代表，负责将改进措施嵌入日常作业标准，并通过控制计划（Control Plan）持续监控关键参数。
绿带横向协同
绿带/黑带职责划分

## Slide 10
1
2
3
由工厂总经理担任项目倡导者，审批专项预算（如检测设备升级费用），定期召开阶段评审会消除跨部门协作壁垒。
高层倡导者背书
指派资深黑带大师提供DOE设计指导，协调外部实验室进行金相分析，确保技术难题获得专家级支持。
黑带大师资源调配
明确黑带100%脱产投入项目，生产部门预留20%绿带工作时间用于改进活动，避免因日常运营中断影响项目进度。
工时保障机制
项目授权与资源保障

## Slide 11
03
测量阶段与数据分析

## Slide 12
铸件表面或内部存在包裹砂粒或砂块的孔洞，需通过外观检查或超声/射线探伤区分，常因砂型开裂、浇注冲刷或涂料脱落导致。
砂眼缺陷特征
金属液渗入砂型孔隙形成机械粘砂，或高温下砂型与金属氧化物反应产生化学粘砂，多与型砂质量、浇注温度过高有关。
粘砂缺陷表现
气孔呈圆形且表面光滑，夹渣形态不规则且含非金属夹杂物，需结合剖切或探伤手段明确缺陷性质。
气孔与夹渣鉴别
关键缺陷类型识别（砂眼/粘砂等）

## Slide 13
统计显示砂眼占缺陷总量的60%以上，主要源于下芯组合偏差和浇注系统设计不合理。
砂眼主导缺陷占比
粘砂区域分布规律
缺陷工序关联性
历史数据对比
粘砂集中于厚壁部位和浇口附近，与局部过热和砂型耐火度不足呈强相关性。
通过工序能力分析，造型（25%）、浇注（40%）和制芯（20%）为缺陷高发环节。
较同类产品基准缺陷率（22%）高出13.5个百分点，凸显工艺优化紧迫性。
当前缺陷率基准数据（35.5%）

## Slide 14
造型工序Cpk值0.78
反映砂型紧实度控制不稳定，需改进混砂配比和造型机参数。
浇注温度Cpk1.02
虽满足基本要求，但温度波动带偏宽（±25℃），需优化热电偶校准规程。
合箱精度Cpk0.65
定位销磨损导致砂芯偏移，建议引入防错夹具提升装配一致性。
过程能力指数（Cpk）测算

## Slide 15
04
实验设计与工艺优化

## Slide 16
01
通过DOE实验设计验证不同浇注温度对铸件表面质量的影响，确定最佳温度区间以减少冷隔缺陷，同时避免因温度过高导致的砂型热裂问题。
温度梯度优化
02
采用两水平因子实验分析快浇与慢浇对铁水充型完整性的差异，发现中等流速可平衡型腔填充和减少湍流夹渣风险。
浇注速度控制
03
设计混合水平实验研究碳当量与硅含量对收缩缺陷的协同效应，优化配比使材料在凝固阶段补缩能力最大化。
合金成分交互作用
04
通过重复性试验确认优化后的熔炼参数CPK值提升至1.33以上，确保工艺窗口满足六西格玛管控要求。
工艺稳定性验证
DOE在熔炼/浇注工序的应用

## Slide 17
模具预热温度
通过过程能力分析发现模具预热温度维持在180-220℃时，可有效降低铸件冷隔缺陷率35%以上。
铁水过热温度
正交试验显示铁水过热温度与保持时间的交互作用显著，温度超过1550℃时必须缩短保温时间以避免晶粒粗化。
型砂透气性阈值
利用CE矩阵分析确定型砂透气性临界值为120-150，低于该范围易产生气孔，高于则导致表面粗糙度超标。
关键参数筛选（温度/型砂性能等）

## Slide 18
1
2
3
4
测试梯形与圆形截面对金属流动的影响，证实梯形截面能减少25%的流动阻力并改善充型均匀性。
在流道末端增设膨胀腔设计，通过高速摄影验证可有效吸收铁水冲击波，减少砂型冲蚀缺陷。
将传统90°分支改为45°渐扩式分流，DOE数据显示该改动使多肉缺陷发生率从6.3%降至0.8%。
采用锆英粉替代石英砂涂层，经300次浇注试验验证其抗金属渗透能力提升3倍，显著降低粘砂缺陷。
流道截面形状对比
表面涂层升级
分支角度调整
缓冲池结构优化
环形流道改进方案验证

## Slide 19
05
改进措施与效果验证

## Slide 20
过程稳定性监控
01
通过建立X-bar R控制图对型砂压实率进行实时监控，设定上下控制限（UCL=25.92，LCL=0），确保生产过程处于稳定受控状态，减少因型砂紧实度波动导致的砂眼缺陷。
异常点追溯机制
02
当控制图显示超出控制限的异常点时，立即触发根本原因分析（如混砂时间不足或水分含量异常），并采取纠正措施，将型砂压实率标准差从5.083降低至2.15。
操作标准化
03
基于控制图数据优化型砂制备参数，制定《型砂紧实度作业标准》，要求每批次型砂检测频次从每小时1次提升至每30分钟1次，确保压实率维持在12.4±1.5的理想区间。
型砂压实率控制图实施

## Slide 21
输入
标题
过滤网升级
流道截面积调整
通过流体仿真分析，将原直浇道截面积扩大15%，横浇道采用梯形截面设计，使金属液流速从1.8m/s降至1.2m/s，有效减少湍流导致的夹砂缺陷。
引入PID温控系统，将铁水浇注温度波动范围从±25℃缩小至±8℃，避免因温度波动引起的冷隔缺陷。
基于凝固模拟结果，将顶冒口改为侧冒口并增加保温套，使补缩效率提升28%，缩孔缺陷发生率从5.1%下降至1.9%。
在浇注系统内嵌入蜂窝陶瓷过滤器，过滤孔径从6PPI提升至10PPI，截留夹杂物效率提高40%，铸件宏观夹杂缺陷率从3.2%降至0.7%。
浇注温度闭环控制
冒口位置重构
浇注系统结构优化

## Slide 22
双样本T检验验证
选取优化前后各30组样本（n=300件/组），检验结果显示P值=0.002<0.05，证实缺陷率从12.5%降至7.5%具有统计显著性。
过程能力指数提升
CPK值从0.82改善至1.33，证明过程能力从不足3σ水平提升到接近4σ水平，达到项目预期目标。
缺陷类型帕累托分析
通过柏拉图对比显示，原占比78%的冷隔/多肉/粘砂三大缺陷分别下降62%、55%和48%，验证改进措施的有效性。
缺陷率下降40%的假设检验

## Slide 23
06
标准化与持续监控

## Slide 24
缺陷分类指引
在作业指导书中新增缺陷图谱库，明确气孔、缩松、飞边等常见缺陷的判定标准（如直径＞0.5mm的气孔需报废），减少质检人员主观判断差异。
流程标准化
针对压铸关键工序（如模具温度控制、注射压力参数）制定量化标准，将原有经验式操作转化为可测量的技术规范，确保每个生产批次的一致性。
应急响应流程
建立异常情况处理SOP，规定当关键参数超出控制范围时，必须立即停机并启动根本原因分析（5Why法），避免缺陷产品流入下道工序。
修订控制计划与作业指导书

## Slide 25
报废成本节约
通过降低气孔缺陷率从8%至2%，每月减少废品36件，按单件材料加工成本85元计算，年节约36,720元。
返工工时削减
表面修整工时由每月240分钟降至60分钟，按每小时人工成本45元折算，年节省1,620元。
客户索赔减少
因尺寸超差导致的批量退货次数从年均3次降为0次，每次平均赔偿2,000元，年规避损失6,000元。
设备利用率提升
故障停机时间减少带来的产能释放可承接额外订单，边际贡献测算年增值450元。
年化收益计算（44,790元）

## Slide 26
03
变异预警系统
在压铸机PLC中嵌入SPC控制图，实时监控注射速度波动，超出±2σ范围即发出声光报警并锁定设备参数。
01
过程能力指数监控
每日跟踪关键尺寸的CPK值，当连续5批低于1.33时自动触发工艺评审，确保长期稳定达到3σ水平。
02
分层审核制度
实施车间主任（每周）、质量工程师（每日）、操作工（每班）三级检查，重点验证模具保养记录和参数设定合规性。
防复发监控机制建立

## Slide 27
卓越质量智库 | www.zhiliangclub.com
Thanks