## Slide 1
电路板焊接良品率提升实战案例
精准焊接工艺的突破与实践
汇报人：卓越质量智库

## Slide 2
课程目录
项目背景与问题定义
关键因子分析方法
工艺优化方案设计
实施与过程控制
成果验证与效益分析
经验总结与标准化

## Slide 3
01
项目背景与问题定义

## Slide 4
回流焊设备炉内横向温差超过±3℃，导致焊点一致性差，BGA器件出现冷焊、虚焊等缺陷，影响整体良率。
横向温差超标
传统垂直风嘴设计导致热风对流不足，焊膏熔融不充分，尤其在密集元件区域易产生桥连或未熔融现象。
热风对流效率低
采用通用炉温曲线应对不同板材和元器件，未针对热敏元件、高密度BGA等特殊器件制定差异化工艺。
工艺参数单一化
AOI检测仅用于不良品筛选，未对缺陷类型（如虚焊、桥连）进行根因分析和工艺反馈优化。
检测数据未闭环
企业焊接良品率现状（95%）

## Slide 5
03
交付延期
频繁返工导致产线节奏被打乱，影响订单交付周期，部分紧急订单需支付加急运输费用。
01
材料损耗
每块返工PCB需额外消耗焊膏、助焊剂等材料，且部分精密元器件（如QFN封装）拆卸后不可重复使用。
02
工时浪费
返工流程包含拆卸、清洁、重新贴片、二次回流等步骤，单板处理时间比正常生产多消耗2-3倍工时。
高返工成本痛点分析（月均50万元）

## Slide 6
01
02
03
04
设备硬件局限
加热管等间距排布导致炉边热补偿不足，纳米隔热层缺失造成温区串扰，实测炉体两侧温差达5℃。
热管理技术落后
传统热风喷嘴对流效率仅60%，无法实现焊点快速均匀加热，部分焊点峰值温度偏差±8℃。
工艺标准化缺失
不同操作人员设置的炉温参数差异大（如恒温时间浮动±15秒），导致批次间质量波动。
缺陷分析粗放
未采用超景深显微镜等设备对不良焊点进行微观分析，无法区分焊料润湿不良与助焊剂失效等具体原因。
核心问题定位（温度波动/操作差异）

## Slide 7
02
关键因子分析方法

## Slide 8
01
02
量具校准验证
在实施MSA前必须确保所有测量设备完成校准并处于有效期内，包括千分尺、卡尺等基础量具的零点校正和线性验证。
样本选择策略
选取10-15个覆盖过程变差±3σ的样本，确保包含规格上下限临界值，避免因样本单一性导致GR&R评估失真。
数据采集规范
采用盲测法由3名操作者对同一零件重复测量3次，记录原始数据时禁止四舍五入，保留小数点后三位有效数字。
软件分析阶段
使用Minitab进行嵌套方差分析，重点观察%GR&R（应<10%）、NDC（应≥5）等核心指标，同时检查交互作用图是否存在异常交叉。
改进措施闭环
针对偏倚超差问题采用标准块再校准，对人员操作差异开展防错夹具设计，最终形成MSA报告并更新控制计划。
03
04
05
MSA（测量系统分析）实施流程

## Slide 9
  温度精准度决定良品率: 标准焊接温度区间（200-250°C）良品率达92.7%，显著高于低温（85.2%）和高温（78.4%）工艺，±25°C波动范围是关键阈值。
  智能温控技术突破瓶颈: 采用闭环控制的智能焊接良品率提升至96.5%，较传统标准工艺再提高3.8个百分点，验证自动化调节的可靠性优势。
  过热风险大于欠热: 高温焊接良品率比低温焊接低6.8个百分点，反映材料热损伤（变形/开裂）对质量的影响大于焊接不充分问题。
温度控制数据波动诊断

## Slide 10
采用VSM工具记录不同操作员从取板到完成焊接的CT时间，发现熟练人员比新人快40秒，主要差异在助焊剂喷涂手法。
动作时间研究
制定包含烙铁角度（35°-45°）、送锡量（0.5mm³/点）等18项关键操作的评估标准，按ABC三级认证考核操作人员。
技能矩阵建立
针对手工焊接常见的虚焊问题，设计带限位装置的焊台，强制保持烙铁与PCB的接触角度，将人为变异系数从12%降至5%。
防错工装导入
操作人员标准化差异评估

## Slide 11
03
工艺优化方案设计

## Slide 12
输入
标题
时间窗口限定
温度梯度控制
针对不同焊接工艺（回流焊/波峰焊/手工焊）建立精确温区设定，例如回流焊预热区保持150-200℃恒温60-120秒，确保助焊剂充分活化。
对多层板实施80-120℃预热补偿，减少烙铁热量损耗，使单点焊接时间缩短30%。
钢网印刷阶段采用0.35MPa±0.02恒压系统，配合3D SPI检测将锡膏偏移量控制在±0.015mm以内。
严格规定单点焊接接触时间，波峰焊控制在3-5秒，手工焊接不超过3秒，避免焊盘过热剥离或元件热损伤。
动态补偿机制
压力参数量化
焊接参数标准化（温度/时间/压力）

## Slide 13
温度闭环校准
01
使用Hakko FG-100等巡检仪每4小时检测烙铁头温度漂移，确保手工焊台实际温度与设定值偏差≤±5℃。
运动机构精调
02
波峰焊设备调整传送带倾角至5-7°，焊料波峰高度稳定在8-12mm，减少焊接阴影效应。
智能焊台替代
03
采用JBC数控焊台实现>2℃/ms回温速度，相比普通烙铁综合效率提升40%。
设备校准与精度升级

## Slide 14
针对0201元件采用1:0.8开孔比例，QFN器件实施阶梯式开孔，确保锡膏释放率>85%。
面积比优化
防桥连设计
厚度分级控制
定位补偿方案
密间距IC引脚区域增加纳米涂层，配合激光切割的梯形开孔，桥接缺陷率降低至0.1%以下。
主芯片区域钢网厚度0.1mm，外围元件区域0.13mm，平衡焊接强度与防塌陷需求。
采用光学对位mark点+0.05mm微调机构，实现多拼板情况下累计误差<±0.02mm。
钢网开孔设计改进

## Slide 15
04
实施与过程控制

## Slide 16
焊接工艺规范培训
详细讲解焊接温度、时间、焊料用量等关键参数的标准操作流程，确保每位操作人员掌握核心工艺要求。
缺陷识别与纠正
通过实物案例教学，培训操作人员快速识别虚焊、桥接、冷焊等常见焊接缺陷，并掌握相应的纠正方法。
设备操作与维护
系统培训焊接设备（如回流焊炉、波峰焊机）的正确操作方法，以及日常维护保养要点，减少设备因素导致的焊接不良。
操作人员标准化培训

## Slide 17
异常自动预警
当检测到温差超过±3°C或时间偏差＞5s时触发声光报警，工艺异常响应时间从30分钟压缩至90秒。
数据追溯分析
存储每批次PCB的profile曲线，建立温度参数与空洞率的关联模型，优化后空洞缺陷下降58%。
多温区精准调控
在8温区回流焊中设置预热区斜率1-3°C/s、峰值温度245±5°C，使BGA焊球IMC层厚度稳定在2.5-3μm。
实时温度监控系统部署

## Slide 18
SPI与AOI协同检测
  锡膏印刷后实施3D-SPI全检（检测精度±5μm），对体积不足/偏移焊盘实时反馈调整，印刷不良拦截率提升至99.6%。
  回流焊后采用AOI多角度成像（最小识别0.02mm²缺陷），对QFN侧边上锡、0402元件立碑等特殊问题检出率达98.3%。
破坏性测试抽样
  每周随机抽取3%批次进行切片测试，评估IMC层连续性（要求Cu6Sn5占比＞80%）和微孔率（＜5%）。
  对汽车电子板实施拉力测试（CHIP元件≥5kgf）、振动测试（5-500Hz扫频），确保焊点机械强度符合IPC-9701标准。
焊接质量抽检机制

## Slide 19
05
成果验证与效益分析

## Slide 20
工艺优化成效
通过引入激光锡球焊接技术，焊点间距精度提升至±5μm，焊接速度达3球/秒，使整体PCBA良品率从原有92%跃升至99.6%，达到汽车电子级标准（99.9% 4 Sigma）。
缺陷类型对比
传统焊接的短路率从10%降至0.2%，BGA焊点空洞率从8%控制在3%以内，热损伤导致的FPC变形率由15%归零，实现关键指标全面突破。
行业对标优势
对比消费电子类95%-99%的行业基准，本项目良率稳定在99.6%以上，超越工业控制设备98%-99.9%的要求，接近医疗电子零缺陷标准。
良品率提升至99%的数据对比

## Slide 21
直接材料节约
因焊接不良导致的锡膏浪费减少70%，年节省耗材成本超120万元；元器件损耗率从5%降至0.3%，避免BGA芯片等高价元件批量报废。
返工工时压缩80%，原需10人专职返修团队缩减至2人，年人力成本降低85万元；同时减少第三方检测外包费用30万元/年。
客户索赔事件减少90%，品牌商誉损失风险显著降低；仓储周转率提升40%，减少半成品积压资金占用约200万元。
设备升级投入450万元，通过良率提升与返工节约，14个月即实现投资回收，第三年起年净收益达600万元以上。
人力成本优化
隐性成本控制
ROI测算数据
返工成本降低35%的财务报告

## Slide 22
设备协同增益
AOI光学检测（0.001mm精度）与X-Ray焊点检测在线联动，使质量验证时间缩短65%，瓶颈工序产能提升3倍。
工序整合突破
CN308与TSW01设备实现配线工序标准化，将原需5道人工检测环节整合为2道自动化流程，单批次生产周期从8小时压缩至3.5小时。
交付能力跃升
月均订单交付周期从15天缩短至7天，紧急订单响应时间<48小时，客户满意度调查显示交期达标率从72%提升至98%。
生产周期缩短效果

## Slide 23
06
经验总结与标准化

## Slide 24
焊盘设计标准化
严格依据IPC-7351规范设计焊盘尺寸与间距，对QFN/BGA等特殊封装建立独立设计模板，确保阻焊开窗与钢网开口匹配度达±0.05mm。
锡膏印刷参数库
建立不同封装类型（SOP/TSOP/QFP）的钢网厚度、刮刀压力、脱模速度参数矩阵，通过SPI检测数据持续优化，将印刷合格率提升至99.2%。
回流焊曲线分组
按PCB层数（2-16层）、元件密度（低/中/高）分类存储20组温度曲线，实测板面温差控制在±5℃以内，消除冷焊/爆米花现象。
人员操作防呆化
编制带图示的焊接动作分解SOP，规定烙铁角度（45±5°）、接触时间（2-4s）、焊锡量（引脚高度的1/3）等可视化标准。
01
02
03
04
关键控制点固化（SOP文件）

## Slide 25
对贴片机实行每日CPK值监测，每月进行伺服电机振动分析，每季度校准视觉对中系统，关键部件MTBF提升至8000小时。
设备健康档案
部署温湿度传感器（23±2℃，45±5%RH）与静电报警系统，每日点检ESD地阻（<1Ω），季度PM时更换所有HEPA过滤器。
环境监控闭环
建立烙铁头（寿命20000焊点）、吸嘴（寿命50000次）、钢网（寿命50万次）的更换预警机制，提前72小时触发采购流程。
备件寿命管理
预防性维护制度建立

## Slide 26
01
在新产线实施前完成3轮DOE验证，涵盖0.4mm pitch QFN、01005元件等极限工艺，缺陷率与基准线偏差<0.15%。
工艺验证矩阵
02
搭建MES数据看板，实时监控各线SPI/AOI直通率、烙铁温度达标率等12项核心指标，差异超过5%自动触发分析流程。
跨产线对标系统
03
制定三级技能认证体系（初级/中级/工艺师），强制要求技术骨干每季度跨线支援，最佳实践复制周期缩短至2周。
人员轮岗培训
04
通过中央数据库统一下发回流焊曲线、贴片机元件库等工艺参数，确保10条产线设备参数版本一致性达100%。
设备参数云同步
横向推广至其他产线

## Slide 27
卓越质量智库 | www.zhiliangclub.com
Thanks